	P系列（透明耐热牌号）

	这是一种原封不动地发挥纯聚合物—U-100的特点、并进一步提高了流动性、光学特性的系列。在具有耐热性的超级工程塑料中属于为数不多的透明聚合合金。具有较高的耐热性、并具有150～175℃的变化。在超级工程塑料中、如此透明的耐热性树脂并不多见、可以说是非常珍贵的树脂。耐气候性良好、特别是P-1001获得了SAE规格（J576、J578）FMVSS规格（108）。发挥这些优点、使用于车载灯具的透镜等中。作为超薄注塑用品、备有高流动型P-1001A、P-3001S。

特点
·透明耐热、负重挠性温度（大负重1.8MPa）150～175℃
·耐气候性
·耐蠕变性
·尺寸稳定性
·冲击强度

	物性表



项目 

ASTM 

单位SI（以往）

P-1001

P-3001

P-5001

机械性质

比重

D-792 

-

1.21

1.21

1.21

吸水率（1/8"·24hrs）

D-570 

％

0.26

0.25

0.25

光线透过率（3mm厚）

D-1003

％

87

88

88

拉伸强度

D-638 

MPa {kg/cm2} 

69 {700}

69 {700}

65 {660}

延伸断裂

D-638 

％

65

80

80

弯曲强度

D-790 

MPa {kg/cm2} 

82 {840}

83 {850}

86 {880}

弯曲弹性率

D-790 

GPa {kg/cm2}

2.1 {21,000}

2.1 {21,000}

2.2 {22,500}

压缩强度（降伏）

D-695

MPa {kg/cm2}

81 {830}

79 {810}

76 {780}

Izod冲击强度
（1/8"·带凹口）

D-256 

J/m
{kg·Ecm/cm}

255 {26}

353 {36}

451 {46}

洛氏硬度

D-785 

R 

123

122

120

热性

负重挠性温度
1.8MPa {18.6kg/cm2}
D-648

℃
175

160

150

线膨胀系数

D-696 

10-5/K
{10-5cm/cm/℃}
6.2

6.2

6.3

电气性质

绝缘破坏强度

D-149 
MV/m {kv/mm}

31

30

30

体积固有电阻

D-257 

Ωm {Ωcm}

2×1014
{2×1016}

2×1014
{2×1016}

2×1014
{2×1016}

介质常数（106Hz）

D-150 

PF/m

27 {3.0}

27 {3.0}

27 {3.0}

介质损耗角正切（106Hz）

D-150 

- 

0.01

0.01

0.01

耐电弧性

D-495 

s

127

125

125

耐跟踪性

IEC

V

-

-

-

其它

注塑收缩率（3mm厚）
流动方向、直角方向

-

％

0.8

0.8

0.8



	＜高流动牌号＞物性表



项目 

ASTM 

单位SI（以往）

P-1001A

P-3001S

机械性质

比重

D-792 

-

1.21

1.21

吸水率（1/8"·24hrs）

D-570 

％

0.26

0.24

光线透过率（3mm厚）

D-1003

％

88

89

拉伸强度

D-638 

MPa {kg/cm2} 

69 {700}

66

延伸断裂

D-638 

％

50

45

弯曲强度

D-790 

MPa {kg/cm2} 

81 {830}

84

弯曲弹性率

D-790 

GPa {kg/cm2}

2.1 {21,000}

2.2

压缩强度（降伏）

D-695

MPa {kg/cm2}

81 {830}

-

Izod冲击强度
（1/8"·带凹口）

D-256 

J/m
{kg·Ecm/cm}

196 {20}

300

洛氏硬度

D-785 

R 

123

-

热性

负重挠性温度
1.8MPa {18.6kg/cm2}
D-648

℃
175

169

线膨胀系数

D-696 

10-5/K
{10-5cm/cm/℃}
6.2

6.0

电气性质

绝缘破坏强度

D-149 
MV/m {kv/mm}

31

 

体积固有电阻

D-257 

Ωm {Ωcm}

2×1014
{2×1016}

 

介质常数（106Hz）

D-150 

PF/m

27 {3.0}

 

介质损耗角正切（106Hz）

D-150 

- 

0.01

 

耐电弧性

D-495 

s

127

 

耐跟踪性

IEC

V

-

 

其它

注塑收缩率（3mm厚）
流动方向、直角方向

-

％

0.8

0.8




